Bardeaux de cèdre   Questions-réponse                                                 Juin ‘07

Choisir un bardeau

Pureau Maximal et type de bardeau

Il semble y avoir plusieurs différentes opinions au sujet du pureau minimal et du choix du type de bardeau pour les murs ainsi que les toitures. Ceci surtout avec les par les changements quelque peu radicaux proposés dans le nouveau standard de bardeaux qui est resté jusqu’alors sans changement depuis sa création en 1981.

Q. Quels sont vos expériences avec divers pureaux sur les murs et les toits?

| R. Selon les standards du CSA, actuellement sous révision, les changements proposés pour les toitures suggèrent un pureau maximal de 95mm pour les pentes entre 25 et <33% (140 to <18.40) et 125mm pour les pentes ≥33% (≥18.40) (voir tableau ci-dessous). Notez que précédemment (et encore Grade | Caractéristiques | Convenance |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toitures |  | Murs extérieurs | Murs intérieurs |
| A | Aucun nœud | Tout application >14% | Tout Application >14% | Oui | Oui |
| B | Aucun nœud dans la partie visible (pureau) | Non conseillé | Parfois pour les toits >18.5%, bâtiments secondaires | Oui | Oui |
| C | Peut contenir des nœuds sur toute la surface | Non conseillé | Parfois utilisé pour bâtiments secondaires | Oui | Oui |

aujourd’hui selon les standards utilisés), les toituriers dans l’est du Canada ont utilisés avec succès des bardeaux de type B sur des toits de pente ≥33% (≥18.40). La seule affaire auquel faire attention est que les caractéristiques (tels les nœuds) soient couvertes par les autres rangés de bardeaux comme on fait avec les extrémités des bardeaux.

Pour les murs, les bardeaux de type A peuvent être installés à un maximum de 150mm et les types B et C à un maximum de 125mm. Il faut prendre soin de réduire le pureau pour les conditions extrêmes (maritime ou alpin), qui combinent le vent et la pluie ou la neige.

Le premier tableau ci-dessous démontre les directives du CSA. Cependant, plusieurs individus croient que ces directives sont trop restrictives, et ont depuis des années appliqué les bardeaux selon le deuxième tableau ci-dessous.

| Pureau maximal pour les toits |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pente du toit pour les bardeaux de type A |  |  | Pureau maximal |  |  |
| rapport | % | degrés |  |  |  |
| 3/12 à <4/12 | 25 à <33% | 140 à <18.40 | 95mm |  |  |
| ≥4/12 | ≥33% | ≥18.40 | 125mm |  |  |
| Pureau maximal pour les murs |  |  |  |  |  |
| Type de Bardeau | A | B | C |  |  |
| Pureau (mm) | 150 | 125 | 125 |  |  |

Ventilation

La ventilation est un élément très important dans la durée et qualité de vie d’un toit de cèdre.

Q. Quelles sont les résultats d’une mauvaise ventilation d’un toit?

R. Une mauvaise ventilation du toit aura comme résultat que les chambres en dessous seront inconfortables et seront plus difficiles et coûteuses à climatiser (plus cher à chauffer en hiver – à garder au frais en été). De plus, l’accumulation d’humidité ou de chaleur peut cause un vieillissement prématuré des bardeaux et de la structure du toit car l’élimination de l’humidité est retardé.

Q.  Pourriez-vous expliquer ce qu’est un toit bien ventilé?

R. Un toit bien ventilé aura un rapport d’au moins 1:300 d’espace libre pour l’air par rapport à la surface du plancher principale ( ratio de 1:150 pour les toits de faible pente moins de 30%). Cet espace devrait être divisé à environ 60% à l’avant-toit et 40% au faîte. Les aérateurs de faîtière et de l’avant toit devraient protéger contre l’entrée d’insectes et ceux du faîte devraient aussi protéger contre l’infiltration de pluie et de neige par le vent. Puis il faut évidemment de l’espace pour que l’air puisse circuler librement de l’avant-toit jusqu’au faîte. Aucun espace du toit ne devrait rester sans ventilation.

Rangée de Départ et Surplomb

Q. Il paraît qu’il faut porter une attention particulière à la première rangée. Quelle est le procédé?

R. La première rangée complète devrait surplomber l’avant-toit d’environ 38mm. Cette rangée devrait être placée au-dessus d’une sous-couche qui surplombe l’avant-toit de 19mm. (On essaie d’éviter deux bouts épais au ras l’un de l’autre) Cette partie ne sèche pas rapidement. En décalant la sous-couche, la première rangée pleine à seulement 19mm non-supportée, au lieu d’avoir 38mm non-supporté si la sous-couche surplombait elle aussi de 38mm. Pour encore plus de protection, décaler 2 sous-couches et la première rangée complète de 13mm chacune.

Q. Qu’en est-il du rebord?

R. Le bardeau devrait surplomber le bordure du toit d’environ 38mm.

Espacement des bardeaux (côte-à-côte)

Les nouveaux standards (proposés) disent 5mm +/- 2mm pour les toits et 3-6mm pour les murs pour permettre les bardeaux de prendre expansion.

Q. Que suggérez-vous pour l’espacement?

R. La plupart des marchands canadiens qui travaillent avec des bardeaux de cèdre s’entendent à dire que sur les murs, ils peuvent être très rapprochés jusqu’au point de se toucher car «quoi qu’il en soit, les bardeaux vont rétrécir quelque peu». Pour les toits, la plupart disent la même chose, mais certains affirment qu’il y a eu des occasions d’expansion (et de courbature) sur des toits qui restent mouillés à cause d’une forte pente ou des arbres qui penchent au-dessus du toit. Ils s’entendent à dire que 3-6mm est convenable, mais 3mm est plus approprié.

Ces bardeaux sont très beaux – mais la hausse du prix est marquée!

Q. Pourriez-vous expliquer le procédé et où on devrait considérer offrir ces bardeaux?

R. Vus de près, ces bardeaux sont vraiment superbes ayant reçus un traitement particulier. Ce sont d’abord des bardeaux réguliers, qui sont retravaillés pour assurer que les deux bords sont bien carrés avec le bout épais du bardeau (angles de 90o). En résultat, vous avez un bardeau qui est particulièrement valorisé pour les applications de murailles (où le produit est bien visible). Il est aussi possible que le client veuille utiliser ces bardeaux sur un toit, particulièrement pour un toit de forte pente ou on peut encore bien voir les bardeaux. Aussi, le fait qu’elles sont carrées fait en sorte que la pose est beaucoup plus rapide

L’installation en général

Q. Quelles sont les erreurs les plus communes?

R. C’est surtout une mauvaise ventilation qui est retrouvé sur les toits. À part de bons aérateurs qui font circuler l’air, plusieurs toits auront prématurément des problèmes puisque les bardeaux sont installés par-dessus un toit non ventilées (fait par exemple de panneaux contre-plaqué).

Les lattes du toit

Q. Quels sont les caractéristiques des lattes du toit?

R. Les caractéristiques des lattes du toit varient selon la distance entre les chevrons et les contre-lattes ainsi que les taux de charges de neige pour la surface d’installation. Les bardeaux ajoutent un maximum de 9kg par de m2 sur le support de couverture selon un pureau de 95mm. L’épaisseur doit être suffisante pour permettre les clous de pénétrer les lattes de 19mm. Au Canada, les lattes utilisées sont surtout de 25 x 75mm, mais il faut vérifier les pratiques locales et vérifier ce que les toituriers chevronnés utilisent avec des matériaux similaires (comme les tuiles en fibre-ciment).

La pose de bardeaux avec des clous ou de agrafes

Q. Que faire et ne pas faire en posant les bardeaux?

R. La longueur du clou ou de l’agrafe doit être suffisante pour atteindre et pénétrer dans les lattes. 38mm est suffisant pour un pureau de 95mm, puis plus le pureau et grand, plus la longueur de l’attache va diminuer.

R. La manche du clou devrait avoir un diamètre d’environ 2mm; les agrafes devraient être de calibre 16 x 32mm et avoir une couronne de 11mm.

R. La tête du clou devrait avoir un diamètre de 4mm.

R. La résistance à la corrosion est impérative. L’acier galvanisé fonctionne très bien. Des études démontrent que la procédure de galvanisées par immersion à chaud donne de meilleurs résultats que celle de l’électro-galvanisation. L’acier inoxydable ou le cuivre peut être nécessaire dans les régions maritimes. Prenez attention à éviter l’utilisation de métaux variés (comme le traitement dans les noues, le solin, les avant-toits, les antennes, etc.)

N.B. Les bardeaux traités ACQ sont très corrosives à l’acier. Il est important d’utiliser des attaches (clous ou agrafes) en acier inoxydable ou double-galvanisés avec ces bardeaux.

R. La tenue des clous dans le bois est aussi un facteur, où les clous spiraux ou “ardox” fonctionnent mieux que les clous normaux.

R. Le positionnement des clous est aussi important. Chaque bardeau devrait avoir deux clous situés à environ 2cm da chaque bord et de façon de la prochaine rangée de bardeaux cachera les clous de 4cm. (Notez que s’il y aurait un nœud ou autre imperfection, celle-ci doit être traitée comme l’extrémité du bardeau pour la pose des bardeaux des rangés  suivants.)

Cèdre rouge de l’ouest

Q. Quelle est la différence entre le cèdre rouge de l’ouest et blanc de l’est?

R. Il y a beaucoup plus de ressemblances que de différences! Les deux font de très beaux toits et murs lorsque choisis et appliqués correctement. L’apparence est légèrement différente lorsqu’elles sont vues de près et sont récemment installés. La couleur des bardeaux rouges de l’ouest est un rouge-brunâtre et les bardeaux blancs de l’est sont d’une sorte de brun pâle. Avec l’âge, les bardeaux rouge de l’ouest deviendront de plus en plus noires, et ceux de l’est deviendront un gris-argenté.

R. Les deux sont presque identiques en termes de densité (très légers, stabilité dimensionnelle?)(très), et durabilité (très bons) dû aux extractions fongicides naturelles.

R. Les caractéristiques (pour les dimensions et autres spécifiques) selon les standards canadiens sont aussi presque identiques.

Durabilité

Il parait que des études démontrent que les bardeaux de cèdre peuvent bénéficier d’être ternis ou peinturés ou même traités à pression avec des préservatifs à base de cuivre ou de chrome pour réduire l’érosion du  bardeau.

Q. Quels sont les options?

R. Les études démontrent sans aucun doute que ces préservatifs vont nettement allonger la vie du bardeau (elle sera doublée). Sans traitement, les bardeaux de cèdre devraient servir pendant au moins 25-30 ans. Les ternis ou les peintures traditionnels peuvent ajouter 10 à 15% à leur vie mais doivent être réappliqués à tous les 5-7 ans. (La première couche est appliquée soit en usine sur du bois séché bois  séchés au four, soit sur place après que le bois ait passé de 5-7 mois à sécher.

Les mousses et la moisissure

Q. Qu’est-ce qu’on peut faire pour prévenir et empêcher leur formation et, par la suite, la  dans les endroits humides (et particulièrement chauds)?

R. L’installation de bandes de zinc ou de cuivre le long du faîte fait en sorte que de petites quantités de zinc se répartissent sur le toit, ce qui empêche leur formation . Il se pourrait que plus d’une seule bande soit nécessaire, dépendant des conditions climatiques et la grandeur du toit. Les surfaces qui voient peu de soleil à cause de leur pureau ou de l’ombre des arbres devraient être vérifiés régulièrement pour voir s’il y aurait de la moisissure, et nettoyés, si ça apparait, avec une brosse douce. Une solution de chlore diluée ou une combinaison de chlore diluée avec du phosphate de tri sodium et du détergent de lavage liquide peut être nécessaire. Toujours enlever les débris tels les branches, les aiguilles ou les feuilles qui peuvent emprisonner de l’humidité et empêcher l’écoulement de l’eau.

Le traitement des bardeaux

Q. Est-ce que les bardeaux NBP peuvent être ternis/peinturés ou traités?

R. Oui, les bardeaux NBP peuvent être ternis, peinturés ou traités après qu’elles aient eu le temps de sécher (2-4 mois). Les bardeaux NBP sont aussi offerts avec un traitement ACQ fait en usine.

Q. Qu’est-ce qui est recommandé?

R. D’un point de vue de performance, il n’y a aucun doute que les bardeaux avec le traitement ACQ (environ 15% plus cher) ont une bonne valeur pour leur prix. Ce traitement est supposé de prolonger la vie des bardeaux d’au moins 25-30 ans.

Q. Est-ce que ce traitement change l’apparence des bardeaux NBP?

R. Oui et non. Au début, les bardeaux auront une couleur verdâtre. Avec le temps, le vert se fanera en brun, puis en gris-argenté. Les bardeaux sans traitement deviendront un gris-argenté similaire à celle-ci avec le temps.

Q. Pourquoi le bois traité est-il vert?

R. Le vert que vous voyez sur le bois traité vient de réactions chimiques qui se produisent entre les composants chimiques et le bois au fur et à mesure qu’elle sèche et réagit avec les rayons ultraviolets du soleil.

Q. Est-ce que les bardeaux NBP traités ACQ peuvent être ternis ou peinturés?

R. Oui, les bardeaux traités peuvent être ternis ou peinturés pour s’accorder à tout arrangement de couleurs extérieur. Les peintures et ternis à base de latex ou à l’huile de qualité sont recommandés.

Q. Le traitement ACQ c’est quoi en juste?

R. Les Bardeaux de Cèdre NBP sont disponible avec un traitement a pression ACQ (cuivre alcalin quaternaire), un cuivre Écologique avancé et un système  d’imprégnation  offrant une protection à long terme contre la moisissure, la pourriture et les termites, sans produits chimiques considérés dangereux.  Le produit d’imprégnation ACQ dans les bardeaux de cèdre NBP est composé

de cuivre et du système quaternaire qui procurent le même niveau de protection

que les produits d’imprégnation CCA contre la pourriture, la moisissure et les attaques de termites sans recourir à l’arsenic et au chrome. Le principal ingrédient actif d’ACQ est le cuivre, qui constitue depuis longtemps le produit d’imprégnation

offrant la meilleure efficacité par rapport au coût en ce qui a trait à la conservation du bois d’oeuvre. Quat agit comme co-biocide dans le produit d’imprégnation ACQ, ce qui procure une protection supplémentaire contre les attaques d’insectes et de champignons que le cuivre ne peut contrôler seul. Les quats sont souvent utilisés dans les désinfectants et les produits de nettoyage industriels et résidentiels, et sont biodégradables dans le sol. Des solutions de cuivre et de quat semblables à ACQ sont utilisées pour contrôler les champignons et les bactéries dans les piscines et les bains à remous.